**Areál trolejbusy Ostrava – 1 Hala č. 1 + přístavek**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200164.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200175.jpg |
| 1,2 – koroze kotevního plechu paty sloupu výjezdových vrat. | 2 – koroze paty sloupu v hale (zatékání vody z kohoutu vodovodního řadu) |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200176.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200177.jpg |
| 2 – koroze paty sloupu v hale (zatékání vody z kohoutu vodovodního řadu) | 2, 5 – koroze paty sloupu z vnějšku v místě svodu, degradace zdiva vlivem vzlínání vlhkosti |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200178.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200167.jpg |
| 4, 3 – Deformace kotevního šroubu paty sloupu | 4, 1 – deformace stříšky přístavku, oprýskaná barva zastřešení |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200190.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200189.jpg |
| 5 – netěsné spáry oplechování mezi Halou 1 a Halou 2 | 2 – Koroze oplechování světlíku |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200191.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200197.jpg |
| 5 – zatékání vody za hrázdění stěn | 5 – uvolněná výplň světlíku |
| C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200185.jpg | C:\Users\HP\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P4200184.jpg |
| 5 – odstávající střešní krytina | 5 – chybí kotvení krytiny |

Ze dne: 20.4.2017 Ing. Aleš Semotam