**Příloha č. 8**

**Závazné technické požadavky na zhotovitele**

Níže uvádíme závazné technické požadavky na zateplovací systém. Níže uvedené požadavky jsou pro zhotovitele (uchazeče o zakázku) závazné a budou přílohou SOD. Před podpisem SOD s vybraným uchazečem bude požadovat Zadavatel doložení technických listů k zateplovacímu systému, doklad o odborném školení od dodavatele zateplovacího systému dokládající splnění níže uvedeného. Nepředložení technických listů a dokladu o školení bude považováno za neposkytnutí součinnosti dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb.

* **Dodání kontaktního certifikovaného zateplovacího fasádního systému (ETICS)**
* **Hydrofobní probarvené pastózní omítky na silikonsilikátové bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu < 35, permeabilitou vody v kategorii W2 a s reakcí na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501**
* **Veškeré materiální skladby ETICS budou systémovou dodávkou jednoho výrobce a budou certifikovány jako celek**
* **Dodávka a montáž ETICS bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží platné osvědčení o způsobilosti od dodavatele systému**