| Technická zpráva – Příloha č. 1 Skladby stavebních konstrukcí |  |
| --- | --- |
| SO 01 - SO 04 |  |
| ZAKÁZKA: | Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní |
| LOKALITA: | k.ú. Bruntál 613169 Okružní 1890/38, 792 01 Bruntál |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) |
| ČÁST: | D.4.1 / SO 04 Architektonické a stavebně technické řešení |
| OBJEDNATEL: | Město Bruntál Nádražní 994/20, Bruntál 792 01 |
| INVESTOR: | Město Bruntál Nádražní 994/20, Bruntál 792 01 |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | - |
| DATUM: | 02/2018 |

SO 01 až SO 04  Skladby stavebních konstrukcí

- Obvodový plášť

OP1 – EPS F Grey Wall 160mm – zákl. část stěn (systém ETICS)

UOP1 = 0,204 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená omítka silikonová   	3 mm

rustikální s roztíranou strukturou zrno 2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace - EPS F Grey,	160 mm

tepelná izolace ve standardu EPS GreyWall (šedý polystyren)

(objemová hmotnost prvku 15 kg/m3 , λ=0,033 W/m.K),

- Lepicí malta na terče 40% plochy,	2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- Úprava podkladu a dorovnání omítkou vápenocementovou

(předpokládaná opravovaná plocha po stržení stávajícího KZS cca 50%)

Stávající konstrukce po stržení stávajícího KZS (ETICS):

a) keramický sendvičový panel (U = 0,724 W/(m2.K)),

- Omítka vápenocementová 	5 mm

- Keramický panel s PPS 50 mm a s 55 mm ŽB moniérkou 	260 mm

- Omítka vápenocementová štuková	10 mm

b) Zdivo z plynosilikátových tvárnic (meziokenní pilíře)

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Plynosilikátové tvárnice na maltu MVC 	250 mm

- Omítka vápenocementová štuková	20 mm

Použití: obvodový plášť objektu školy – hlavní plochy

OP2 – EPS F Grey Wall 100mm – uskočená část stěn (systém ETICS)

UOP2 = 0,236 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená omítka silikonová	3 mm

rustikální s roztíranou strukturou zrno 2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace - EPS F Grey,	100 mm

tepelná izolace ve standardu EPS GreyWall (šedý polystyren)

(objemová hmotnost prvku 15 kg/m3 , λ=0,033 W/m.K),

- Lepicí malta na terče 40% plochy,	2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- Úprava podkladu a dorovnání omítkou vápenocementovou	15 mm

(předpokládaná opravovaná plocha po stržení stávajícího KZS cca 50%)

Stávající konstrukce po stržení stávajícího KZS (ETICS):

Zdivo z plynosilikátových tvárnic (dozdívky)

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Plynosilikátové tvárnice na maltu MVC 	250 mm

- Omítka vápenocementová štuková	20 mm

Použití: obvodový plášť objektu školy – uskočené dozdívky ve štítech

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP3 – EPS F Grey Wall 140mm – nové meziokenní dozdívky (systém ETICS)

UOP3 = 0,171 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená omítka silikonová   	3 mm

rustikální s roztíranou strukturou zrno 2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace - EPS F Grey,	140 mm

tepelná izolace ve standardu EPS GreyWall (šedý polystyren)

(objemová hmotnost prvku 15 kg/m3 , λ=0,033 W/m.K),

- Lepicí malta na terče 40% plochy,	2 mm

- Úprava podkladu (penetrační mezivrstva)	- mm

Nové zdivo z pórobetonových tvárnic (nové meziokenní dozdívky)

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Pórobetonové tvárnice PD (U = 0,429 W/(m2.K)),  	250 mm

- Omítka vápenocementová štuková	20 mm

Použití: obvodový plášť objektu školy – nové meziokenní dozdívky

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP4 – desky z minerální plsti 160mm – zákl. část stěn (systém ETICS)

UOP4 = 0,234 W/(m2K),

Skladba od exteriéru:

- povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená omítka silikonová	3 mm

rustikální s roztíranou strukturou zrno 2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace – fasádní desky z čedičové vlny s podélným vláknem,	160 mm

tepelná izolace ve standardu: čedičová vlna, λ=0,036 W/m.K,

(referenční prvek Isover TF PROFI nebo jakýkoli jiný se stejnými vlastnostmi),

- Lepicí malta v celé ploše,	2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- Úprava podkladu a dorovnání omítkou vápenocementovou

(předpokládaná opravovaná plocha po stržení stávajícího KZS cca 50%)

Stávající konstrukce po stržení stávajícího KZS (ETICS):

a) keramický sendvičový panel (U = 0,724 W/(m2.K)),

- Omítka vápenocementová 	5 mm

- Keramický panel s PPS 50 mm a s 55 mm ŽB moniérkou 	260 mm

- Omítka vápenocementová štuková	10 mm

b) Zdivo z plynosilikátových tvárnic

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Plynosilikátové tvárnice na maltu MVC 	250 mm

- Omítka vápenocementová štuková	20 mm

Použití: obvodový plášť objektu školy – stěny v atriu

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP4a – desky z minerální plsti 160mm – nové meziokenní dozdívky (systém ETICS)

UOP4a = 0,234 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená omítka silikonová	3 mm

rustikální s roztíranou strukturou zrno 2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace – fasádní desky z čedičové vlny s podélným vláknem,	160 mm

tepelná izolace ve standardu: čedičová vlna, λ=0,036 W/m.K,

(referenční prvek Isover TF PROFI nebo jakýkoli jiný se stejnými vlastnostmi),

- Lepicí malta v celé ploše,	2 mm

- Úprava podkladu (penetrace)	- mm

Nové zdivo z pórobetonových tvárnic (nové meziokenní dozdívky)

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Pórobetonové tvárnice PD (U = 0,429 W/(m2.K)),  	250 mm

- Omítka vápenocementová štuková	20 mm

Použití: obvodový plášť objektu školy – nové meziokenní dozdívky

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP5 – XPS / EPS Perimetr 160mm (systém ETICS) – soklová část stěn

UOP5 = 0,209 W/(m2K),

(skladba od exteriéru)

- povrchová úprava - akrylátová mozaiková dekorativní omítkovina,	3 mm

paropropustná, velmi nízká smáčivost, vodoodpudivá,

trvalá odolnost proti vnějším vlivům

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace -  XPS nebo perimetrická deska pro soklové zdivo,	160 mm

tepelná izolace na soklové zdivo - lepené na podklad (λ=0,033 W/m.K),

(referenční prvek Dekperimeter, Isover EPS Perimetr nebo jakýkoli jiný se stejnými vlastnostmi),

- Lepicí živičný tmel,	2 mm

- hydroizolace,	5 mm

hydroizolační elastomerbitumenový pás (SBS) s vložkou polyesterové rohože

- Asfaltový penetrační nátěr,	 -

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

Stávající konstrukce po stržení stávajícího KZS (ETICS):

a) keramický sendvičový panel (U = 0,724 W/(m2.K)),

- Omítka vápenocementová 	5 mm

- Keramický panel s PPS 50 mm a s 55 mm ŽB moniérkou 	260 mm

- Omítka vápenocementová štuková	10 mm

b) Zdivo železobetonové (základové zdivo, … )

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Železobetonové prvky 	- mm

Použití: soklové zdivo obvodového pláště objektu

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP6 – EPS 50mm  (systém ETICS) – vnitřní část atikového zdiva

Skladba od „exteriéru“ od plochy střechy směrem k atikovému zdivu:

- hydroizolace - 1 x hydroizolační asfaltový pás s polyester. rohoží,	5,2 mm

(včetně ochranného břidlicového posypu)

- pojistná hydroizolace, asfaltový pás s polyesterovou rohoží  	5,0 mm

(včetně potřebných přesahů i na atiku )

- tepelná izolace - ve standardu EPS F GreyWall (šedý polystyren)	50 mm

(objemová hmotnost prvku 15 kg/m3  3, λ=0,032 W/m.K),

(včetně náběhových klínů z EPS po obvodu střechy )

- Lepicí malta ETICS na terče 40% plochy	2 mm

Použití: vnitřní část zdiva atiky v části nad vstupní halou

Poznámka:

1 - jedná se o část atiky, proto nebyla posuzována hodnota U

2 – před lepením izolace je nutné vyzdít nebo vyspravit poškozené části atiky, včetně zvětralých míst omítek, apod.

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP7 – XPS / EPS Perimetr 160mm (systém ETICS) – základy ve styku se zeminou

Skladba od exteriéru – od zeminy, do hloubky0,5- 0,6m pod terénem)

- hutněný násyp hutněný na Edef = 45MPa 	 -

- Ochrana nopovou fólií s nakašírovanou filtrační textilií	 8 mm

- povrchová úprava - akrylátová mozaiková dekorativní omítkovina,	4 mm

paropropustná, velmi nízká smáčivost, vodoodpudivá, 	(pouze 100 mm pod terénem)

trvalá odolnost proti vnějším vlivům

- penetrační mezivrstva, dvojnásobný nátěr	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace -  XPS nebo perimetrická deska pro soklové zdivo,	160 mm

tepelná izolace na soklové zdivo - lepené na podklad (λ=0,035 W/m.K),

(referenční prvek Dekperimeter, Isover EPS Perimetr nebo jakýkoli jiný se stejnými vlastnostmi),

- Lepicí živičný tmel, 	2 mm

- hydroizolace,	5 mm

hydroizolační elastomerbitumenový pás (SBS) s vložkou polyesterové rohože

- Asfaltový penetrační nátěr,	 -

- vápenocementovou omítka,	cca 15 mm

(vysprávka po odstranění zvětralé omítky)

Zdivo železobetonové (základové pasy)

- Omítka vápenocementová 	15 mm

- Železobetonové prvky 	- mm

Použití: základy a obvodový plášť objektů ve styku se zeminou

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

OP8 – EPS 50mm  (systém ETICS) – vnitřní část zdiva krytého hlavního vstupu

Skladba od „exteriéru“ od plochy střechy směrem k  zdivu:

- povrchová úprava - tenkovrstvá probarvená omítka silikonová   	3 mm

rustikální s roztíranou strukturou zrno 2 mm

- penetrační mezivrstva,	 -  mm

- stěrková hmota s vloženou skleněnou síťovinou,	4-5 mm

- tepelná izolace - EPS F Grey,	50 mm

tepelná izolace ve standardu EPS GreyWall (šedý polystyren)

(objemová hmotnost prvku 15 kg/m3 , λ=0,033 W/m.K),

- Lepicí malta na terče 40% plochy,	2 mm

- Úprava podkladu (penetrační mezivrstva)	- mm

Použití: vnitřní část zdiva atiky v části nad vstupní halou

Poznámka:

1 - jedná se o část zdiva s ochlazováním z druhé strany, proto nebyla posuzována hodnota U

2 – před lepením izolace je nutné vyzdít nebo vyspravit poškozené části zdiva, včetně zvětralých míst omítek, apod.

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

- Střešní konstrukce

SP1 – plochá střecha, EPS 100S – 220 mm

USP1 = 0,125 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- hydroizolace - 1 x hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a břidličným posypem,	5,2 mm

(součást systémové skladby DEKROOF 05 pro parametry DP1 a BROOF (t3), standard Elastek 40 FIRESTOP – referenční prvek)

- hydroizolace – 1x samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem asfaltový pás (referenční prvek Glastek 30Sticker Ultra nebo jiný se stejnými vlastnostmi) 	3 mm

- tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 150 S Stabil,	140 mm

[25 kg/m3, λ = 0,035 W/(m.K)]

- tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil,	60 - 330 mm

[25 kg/m3, λ = 0,035 W/(m.K)], spádové klíny

- parozábrana - asfaltový pás (µ = 375.000),	4 mm

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například BITU-FLEX AL 4)

- penetrační nátěr /asfaltová emulze),

- cementový potěr (oprava po odstranění původní parozábrany) 	20 mm

Stávající konstrukce po odstranění původních vrstev:

- cementový potěr 	30 mm

- stropní železobetonová konstrukce	- mm

- omítka štuková vnitřní 	10 mm

Použití: střešní konstrukce nad 1.NP- vstupní část objektu (vstupní hala)

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

SP2 – strop do nevytápěné půdy, + MV 160 mm

USP2 = 0,158 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- ochranná krycí asfaltová lepenka (vzájemně lepená asfaltem)

- tepelná izolace – desky z minerální vlny vrchní vrstva,	100 mm

(izolační desky z čedičové minerální vlny, napětí v tlaku při 10% deformaci 70MPa)

(λ = 0,033 W/(m.K)

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Isover S)

- tepelná izolace – desky z minerální vlny spodní vrstva,	100 mm

(izolační desky z čedičové minerální vlny , napětí v tlaku při 10% deformaci 30MPa)

(λ = 0,033 W/(m.K)

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Isover R)

Stávající konstrukce

- stávající tepelná izolace – desky z minerální vlny	160 mm

(volně kladené desky mezi vazní trámy na stropě)

- stropní železobetonová konstrukce	- mm

- omítka štuková vnitřní 	10 mm

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

SP3 – nový strop do nevytápěné půdy, 160 MV+ MV 160 mm

USP3 = 0,163 W/(m2K)

Skladba od exteriéru (z půdy):

Desková podlaha

- ochranná krycí asfaltová lepenka (vzájemně lepená asfaltem)

- tepelná izolace – skelné izolační pásy,	160 mm

(izolační pásy pro nezatížené izolace) v dřevěném roštu)

- tepelná izolace – skelné izolační pásy,	160 mm

(izolační pásy pro nezatížené izolace) v dřevěném roštu)

Hranoly roštu jsou kladeny křížem, λ = 0,033 W/(m.K).

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Isover UNIROL PROFI)

- parozábrana – plastová fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou a PE mřížkou (faktor difuzního odporu 660 000),	- mm

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Dekfol Reflex N 150)

Krycí latě parozábrany

Vzdušný prostor v podhledu

Zavěšená konstrukce podhledu

Podhled z desek SDK 	12,5 mm

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

SP4 – nový střešní plášť, 160 mm PIR (část střechy nad částí jídelny)

USP4 = 0,15 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- asfaltové šindele (doplnění nových prvků po demontáži v řešené části střechy)

(barevné a tvarové sjednocení šindelů s neřešenou částí střešní krytiny – doplňovaná tepelná izolace)

- hydroizolace - 1 x hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a břidličným posypem,	5,2 mm

(součást systémové skladby DEKROOF 05 pro parametry DP1 a BROOF (t3), standard Elastek 40 FIRESTOP)

- hydroizolace – 1x samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem asfaltový pás (referenční prvek Glastek 30Sticker Ultra nebo jiný se stejnými vlastnostmi) 	3 mm

- prkenný deskový záklop (nebo desky typu OSB)

- tepelná izolace z desky na bázi polyisokyanurátu (PIR),	160 mm

[25 kg/m3, λ = 0,022 W/(m.K)]

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Topdek 022 PIR)

- parozábrana – plastová fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou a PE mřížkou (faktor difuzního odporu 660 000),	- mm

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Dekfol Reflex N 150)

- doplňková izolace z minerální vlny (cca 20 mm) 	60 mm

(vrstvy mezi dřevěnými krokvemi na deskovém podbití v závislosti na hloubce hřebíků přichycujících rabicové pletivo )

Stávající konstrukce po odstranění původních vrstev:

- prkenné bednění (deskové dřevěné podbití)	24 mm

- omítka štuková vnitřní (s rabicovým pletivem)

(-nosná konstrukce ocelových svařenců)	10 mm

Použití:

a. střešní konstrukce nad spojovacím krčkem (navíc asfaltové šindele)

b. střešní plášť chodby mezi jídelnou a tělocvičnou (bez asfaltových šindelů)

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

SP5 – nový střešní plášť, 160 mm PIR (střecha nad spojovacím krčkem)

USP4 = 0,15 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- hydroizolace - 1 x hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a břidličným posypem,	5,2 mm

(součást systémové skladby DEKROOF 05 pro parametry DP1 a BROOF (t3), standard Elastek 40 FIRESTOP)

- hydroizolace – 1x samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem asfaltový pás (referenční prvek Glastek 30Sticker Ultra nebo jiný se stejnými vlastnostmi) 	3 mm

- tepelná izolace z desky na bázi polyisokyanurátu (PIR),	160 mm

[25 kg/m3, λ = 0,022 W/(m.K)], desky budou kotveny

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Topdek 022 PIR)

- parozábrana – samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou střiží na horním povrchu (faktor difuzního odporu 280 000),	- mm

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Topdek Al Barrier)

- desky na bázi dřeva (OSB)  	25 mm

- doplňková izolace z minerální vlny (cca ¼ celkové izolace - max 60 mm) 	60 mm

- doplňková parobrzda fóliového typu

(vrstvy mezi dřevěnými krokvemi na ocelových svařencích)

Stávající konstrukce po odstranění původních vrstev:

- prkenné bednění (deskové dřevěné podbití)	24 mm

- omítka štuková vnitřní (s rabicovým pletivem)

(-nosná konstrukce ocelových svařenců)	10 mm

Použití: střešní konstrukce nad spojovacím krčkem

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

SP6 – nový střešní plášť, 320 mm MV (střecha nad schodištěm)

USP4 = 0,15 W/(m2K)

Skladba od exteriéru:

- hydroizolace - 1 x hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a břidličným posypem,	5,2 mm

(součást systémové skladby DEKROOF 05 pro parametry DP1 a BROOF (t3), standard Elastek 40 FIRESTOP)

- hydroizolace – 1x samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem asfaltový pás (referenční prvek Glastek 30Sticker Ultra nebo jiný se stejnými vlastnostmi) 	3 mm

- prkenný deskový záklop (nebo desky typu OSB)

- tepelná izolace z desky na bázi polyisokyanurátu (PIR),	160 mm

[25 kg/m3, λ = 0,022 W/(m.K)]

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Topdek 022 PIR)

- parozábrana – plastová fólie lehkého typu s hliníkovou vrstvou a PE mřížkou (faktor difuzního odporu 660 000),	- mm

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Dekfol Reflex N 150)

- vyrovnání podkladu (dle skutečného stavu)

Stávající konstrukce po odstranění původních vrstev:

- železobetonové desky	cca 120 mm

- omítka dvouvrstvá štuková vnitřní 	10 mm

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

SP7 – nová izolace podhledu tělocvičny, 320 mm (strop-podhled do nevytápěné půdy)

USP7 = 0,12 W/(m2K)

Skladba od exteriéru (z půdy):

- ochranná krycí asfaltová lepenka (vzájemně lepená asfaltem)

- tepelná izolace – skelné izolační pásy,	2x 160 mm

Izolace pro neztížené konstrukce, λ = 0,033 W/(m.K).

(referenční prvek: technické vlastnosti a jakost budou stejné jako například Isover UNIROL PROFI)

Skladba podhledu včetně stávající parozábrany. V případě poškození bude doplněna.

POZNÁMKA: referenční prvek je uveden pro průkaznost požadovaných vlastností a reálnou existenci navrženého prvku nebo systému v PD.

Ve Šternberku 03/2018

Ing. Jiří Vician