Návrh opatření

- Přípravné práce

- Dodatečná vodorovná izolace zdiva

- Vnější svislý hydroizolační systém

- Vnitřní svislý hydroizolační systém

- Sanační omítkový systém

1. Přípravné práce

- osekání omítek 80 cm nad vlhkostní projevy

- odkop terénu

- proškrábnutí nesoudržných spár zdiva 2cm do hloubky

- celoplošné očištění povrchu zdiva

2. Dodatečná vodorovná izolace – chemická injektáž

Dodatečnou vodorovnou izolaci doporučujeme provést pomocí pomocí tekutého siloxanového mikroemulzního koncentrátu (např. Intrasit ME, 2 kg/m2).  Výrobek musí být vhodný pro zdivo do 95 % nasycení vodou při použití tlakové injektáže. Koncentrát se ředí s vodou až v poměru 1:12. Použitý výrobek musí být certifikován WTA.

V případě, že bude samotné zdivo obsahovat dutiny, kaverny apod. tak bude před vlastní injektáží provedeno vyplnění těchto dutin rovněž tlakově, pomocí speciální plnící, injektážní minerální malty, která má vysokou poréznost a nízkou viskozitu. Celková spotřeba je dle velikosti dutin (např. Intrasit BSL, cca 10 kg/m2).

Všechny vrty po injektáži budou vyplněny těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům.

V případě, že bude injektované zdivo z cihel děrovaných (např. CDM), bude v těchto místech provedena injektáž beztlaková pomocí injektážního krému.

3. SO1 Vnější svislý HI systém

Aby nedocházelo k zatékání povrchové vody do zdiva od terénu, bude na obvodové konstrukci proveden vnější svislý hydroizolační systém vytažený 40cm nad terén a v patě zdiva bude přetažený nejméně 30cm pod úroveň podkladního betonu podlah. Vnější svislá izolace bude systémově napojena na původní vodorovnou izolaci i na injektáž pomocí těsnící malty.

Skladba:

- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,2 kg/m2 (např. Intrasit VK)

- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,5 kg/m2 (např. Intrasit DS) vetře se i do spár ve zdivu jako adhézní můstek pod následné vrstvy

- vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2 (např. Intrasit SM)

- dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechtěný plasty 3,5 kg/m2 (např. Prolastic 55Z )

(kombinuje vlastnosti minerální stěrky MDS a izolace na bázi živice, určená pro silnovrstvé stavební izolace PMBC, Sd <2 250m, protažení při přerušení 80%, perimetr lepený živičnou stěrkou se spotřebou 2 kg/m2 (např. Ökoplast1K)

- nopová folie

4. SO2 Vnitřní svislý HI systém

Přes vrty bude na vnitřním líci proveden pruh svislé stěrky, aby bylo zabráněno vzlínání vlhkosti do nových omítek od podlahy a z pod úrovně vrtů. Na betonu podlahy bude proveden z těsnící malty malý fabion na tloušťku omítek, aby byly omítky odděleny od podlahy. Systém bude proveden 0,2m nad injektáž a k podlaze.

Skladba:

- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2 (např. Intrasit VK)

- minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,5 kg/m2 (např. Intrasit DS), vetře se i do spár ve zdivu jako adhézní můstek pod následné vrstvy

- vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2 (např. Intrasit SM)

- minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 2x1,5 kg/m2 (např. Intrasit DS)

- v ploše vnitřních omítek musí být začerstva do stěrky nastříkán špric!!

V prostorech tělocvičny se s vnitřním HI systémem nepočítá. Předpokládá se, že bude dostačující Chemická injektáž z vnější strany.

5. SO3 Sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající

Hydrofilní omítkový systém bude proveden 80cm nad vlhkostní projevy, tak aby mohlo docházet k rychlejšímu vysychání zbytkové vlhkosti zdiva. Nátěr provedený na sanačních omítkách musí být vysoce paroprodyšný a vhodný na sanační omítky.

Skladba:

- sulfátostálý omítkový podhoz 4 kg/m2 (např. Intrasit VS), certifikace WTA

- porézní hydrofilní jádrová omítka 30kg/30 mm/m2 (např. Intrasit GP), certifikace WTA

- hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2 (Intrasit FP)

- vnitřní nátěr sanačních omítek 0,3 l/m2 (Intrasit SE)

odolný vůči plísni, paropropustný Sd <0,1 m

Stanovení podmínek pro provádění a údržbu sanovaných prostor

Funkčnost a životnost sanačního systému spočívá v dodržování následných opatření, na které je nutné upozornit.

- při provádění instalačních prací je nutné pro kotvení vedení používat rychletuhnoucí cement

- po provedení sanačních omítkových vrstev se nesmí používat na opravované zdivo sádra, ale pouze materiály na cementové bázi

- při provádění sanačních prací, nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout pod 5ºC.

- na všechny dodatečné nátěry vnitřních omítek musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor byl nižší než difúzní odpor vrstev sanačních omítek, tj. nátěry silikátové nebo vápenné (Sd <0,1m)

- k sanovaným svislým konstrukcím nestavět nábytek a neprovádět zde jakékoliv předsazené obklady, aby bylo zajištěno přirozené vysychání zdiva a omítek. Injektované zdivo bude ještě několik let postupně do hloubky vysychat a zdivo opatřené hydroizolační stěrkou bude vlhkost z rubu konstrukce stále uvolňovat v podobě par do prostoru.

- po dobu provádění sanačního opatření a po dobu vysychání technologické vlhkosti je třeba zajistit intenzivní větrání, popř. instalovat vysoušeče

- je nutné i po dokončení díla ve všech místnostech zachovat větrací systém s nucenou či přirozenou cirkulací vzduchu (komínový efekt)

- je nutné pravidelné čištění lapačů dešťových splavenin (min. 2x ročně)

- vnější terén je nutné všude svahovat od objektu, tak aby dešťová voda nemohla stékat k objektu

Veškeré změny během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny v rámci výkonu autorského dozoru projektanta stavby.

Datum: 19.5.2022

Zpracovala:

- Lenka Poláková

778 088 395

polakova.lenka@outlook.cz

Technické poradenství v oboru sanace vlhkých staveb

Průzkumy, návrhy, posouzení vlhkostního stavu staveb