TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba: 	049_2026 Rekonstrukce balkónů budovy ředitelství ze strany ul. 28. října

Investor: 	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Vypracoval: 	Bc. Vendula Páleníková

Datum: 	11/2025

Identifikace stavby

Název akce:

049_2026 Rekonstrukce balkónů budovy ředitelství ze strany ul. 28. října

Umístění:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

Moravská Ostrava

- Ostrava

1. Popis objektu a účel rekonstrukce

Předmětem této technické zprávy je návrh rekonstrukce šesti předsazených monolitických železobetonových balkónů se zábradlím. Stávající konstrukce je opatřena omítkou a zděnou šambránou, nášlapná vrstva je tvořena keramickou dlažbou a horní hrana zábradlí je oplechována.

Cílem rekonstrukce je:

- zajištění dlouhodobé vodotěsnosti konstrukce,

- zlepšení tepelně-technických vlastností,

- odstranění stávajících poruch,

- zvýšení životnosti a estetické hodnoty objektu.

2. Stávající stav

- Balkóny vykazují poruchy povrchových vrstev.

- Dochází k zatékání skrze nefunkční hydroizolaci.

- Vlivem dlouhodobého zatékání se objevuje odlupování povrchových vrstev a degradace betonového podkladu.

- Hrozí další šíření korozních poškození výztuže, pokud nedojde k opravě.

- Stávající skladba není schopna zajistit požadovanou vodotěsnost ani trvalou ochranu konstrukce.

3. Návrh rekonstrukce

Rekonstrukce je navržena tak, aby zajistila trvalou odolnost konstrukce proti vodě, mrazu a tepelným vlivům. Součástí řešení je kompletní výměna nefunkčních vrstev, doplnění tepelné izolace a instalace nové hydroizolace.

3.1 Postup prací a navržená skladba vrstev (od nosné konstrukce nahoru)

3.1.1. Přípravné práce

- odstranění stávající dlažby, spádové vrstvy a hydroizolace

- kompletní očištění povrchů

- lokální odstranění degradovaného betonu

- ošetření odkryté výztuže antikorozním nátěrem

- doplnění betonu sanační maltou

3.1.2. Spádová vrstva

- betonová mazanina se spádem min. 1,25 % od fasády směrem k čelu balkonu, tloušťka dle potřeby vyrovnání podkladu

3.1.3 Hydroizolační vrstva

- hydroizolační PVC-P fólie určená pro systémy s přitížením,

- vytažení fólie na svislé plochy dle technologických předpisů

3.1.4 Finální nášlapná vrstva

- mrazuvzdorná rektifikovaná keramická dlažba protiskluznosti R10–R11

- minimální nasákavost

- uložení na výškově stavitelné terče

- spáry mezi dlaždicemi volné, bez zaplnění

3.1.5 Oplechování a odvodnění

- nové oplechování z pozinku nebo titanzinku s přesahem min. 30 mm přes čelo balkónu

- doplnění balkónových chrličů po stranách s napojením na hydroizolaci

- utěsnění všech prostupů a spojů dle technologických předpisů

3.1.6 Zateplení čelní a spodní části balkónů

- EPS desky tl. 60 mm (čelo) a 40 mm (spodní strana)

- kombinace lepení a mechanického kotvení

- finální povrch – tenkovrstvá omítka v barvě fasády

3.1.6 Šambrány

- nové šambrány z EPS s povrchem z cementového akrylátového kompozitu

- barevná úprava elastickou fasádní barvou shodnou s objektem

4. Závěr

Navržená rekonstrukce řeší kompletní sanaci balkónové konstrukce včetně tepelněizolačních a hydroizolačních opatření.

Realizací dojde k:

- odstranění příčin zatékání

- výraznému zvýšení vodotěsnosti konstrukce

- zlepšení tepelně-technických parametrů

- prodloužení životnosti balkónových konstrukcí

- zvýšení estetické úrovně a celkového zhodnocení objektu

Rekonstrukce je navržena v souladu se stavebními normami a splňuje požadavky na investiční akci tohoto typu.