A SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA- FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. MIN. 0,7MM

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL. 25MM MOŘENÝCH FUNGICIDNÍM ROZTOKEM

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-MIN. 150 g/m2

- STÁVAJÍCÍ FALCOVANÝ PLECH NEBO DACHMANY-odstranit

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-odstranit

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KROKVE 120/140MM-výměna z 30%+namořit všechny prvky stávajícího krovu fungicidním roztokem (platí pro všechny dřevěné prvky krovu)

A1 SKLADBA ŠIKMÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZATEPLENÉHO V ÚROVNI PODKROVÍ (a ve vikýřích):

- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA- FALCOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH LAKOVANÝ TL. MIN. 0,7MM

- NOVÁ DRÁTKOVÁ PODKLADNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- NOVÉ PLNOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z DESEK TL. 25MM MOŘENÝCH FUNGICIDNÍM ROZTOKEM

- NOVÉ KONTRALATĚ 60/40-MOŘENÉ

- NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE-MIN. 150 g/m2

-MINERÁLNÍ VATA MĚKKÁ TL. 120mm mezi krokve, λd=0,036 W/mK,

-MINERÁLNÍ VATA MĚKKÁ TL. 160mm mezi krokve, λd=0,036 W/mK,

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ VRSTVOU 170 g/m2

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

- STÁVAJÍCÍ FALCOVANÝ PLECH NEBO DACHMANY-odstranit

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 MM-odstranit

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KROKVE 120/140MM-výměna z 30%+namořit všechny prvky stávajícího krovu fungicidním roztokem (platí pro všechny dřevěné prvky krovu)

B SKLADBA STROPU NAD 3.NP:.....plocha celkem  353 m2

- OŠETŘENÍ ČÁSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ULOŽENÝCH V TEPELNÉ IZOLACI VODOU ŘEDITELNÝM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO

- SEPARAČNÍ KRYCÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE150g/m2/

- FOUKANÁ ČEDIČOVÁ VATA TL. 220mm, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (FOUKANÁ IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD ŘÍMSU POD STŘECHOU, TJ. I ZA POZEDNICI)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ VRSTVOU 170 g/m2

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50mm-očistit, srovnat

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 100mm

- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25mm

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 100/100mm á1000mm, MEZI NIMI VZDUCHOVÁ MEZERA

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z PRKEN TL. 25mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI.

B2 SKLADBA STROPU NAD 3.NP:...plocha celkem 24 m2

- POCHŮZÍ DŘEVĚNÉ LÁVKY š. 600 MM Z PRKEN TL. 25 MM A POMOCNÝCH TRÁMKŮ 100x100 mm vč. jednostranného zábradlí výšky 1000 mm z latí 80x80 mm...sloupky á 1000 mm,  prkna 25 mm jako zábradlí be dvou řadách nad sebou (vše mořeno fungicidním prostředkem)...umístit cca 100 mm nad foukanou vatou, trámky 100x100 mm dosedají až pod tepelnou izolaci na pevnou podlahu půdy

- OŠETŘENÍ ČÁSTI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ULOŽENÝCH V TEPELNÉ IZOLACI VODOU ŘEDITELNÝM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO

- SEPARAČNÍ KRYCÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE150g/m2/

- FOUKANÁ ČEDIČOVÁ VATA TL. 220mm, λd=0,036 W/mK, REAKCE NA OHEŇ A1 (FOUKANÁ IZOLACE BUDE APLIKOVÁNA I NAD ŘÍMSU POD STŘECHOU, TJ. I ZA POZEDNICI)

- PAROZÁBRANA S REFLEXNÍ VRSTVOU 170 g/m2/

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50mm

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 100mm

- ZÁKLOP Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 25mm

- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 100/100mm á1000mm, MEZI NIMI VZDUCHOVÁ MEZERA

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ Z PRKEN TL. 25mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI.

C1 SKLADBA STOPU NAD 2.NP_keramická dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÉ DLAŽBY DO LEPIDLA

- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DVOUVRSTVÁ +KOUTOVÉ PÁSKY

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm mořených fungicidním nátěrem

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napadených částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

C2 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 3.NP:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR- oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

C3 SKLADBA STROPU NAD 2.NP_PVC:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY-LINO S VYTAHOVANÝM SOKLÍKEM

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm mořených fungicidním nátěrem

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napad. částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D1 SKLADBA STROPU NAD 1.NP_keramická dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX. LEPIDLA

- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DVOUVRSTVÁ +KOUTOVÉ PÁSKY

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm mořených fungicidním nátěrem

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napad. částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D2 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 2.NP:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR- oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D3 SKLADBA STROPU NAD 1.NP_PVC:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY-LINO S VYTAHOVANÝM SOKLÍKEM

- UZAVÍRACÍ NÁTĚR NA NIVELAČNÍ STĚRKU ZABRAŇUJÍCÍ JEJÍMU STÁRNUTÍ (hl. penetrace)

- 2x ARMOVANÁ NIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNEM VE VRSTVĚ 5mm (1.vrstva)+5mm (2.vrstva)+přebroušení

- PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

- 2xNOVÉ OSB DESKY P+D - 2x20mm-HUSTĚ PROŠROUBOVAT S PŘEDVRTÁNÍM (střídat spáry)

- NOVÉ POLŠTÁŘE 100/80 á 625 mm

- NOVÝ KERAMZITOVÝ (LIAPOROVÝ) NÁSYP TL. 100mm S VYROVNÁNÍM (tloušťka dle průběhu podkladního záklopu)

- PVC S PODLOŽKOU (2 vrstvy) - odstranit

- DŘEVĚNÁ PRKNA TL. 25mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 110mm+POLŠTÁŘE 100/110 á900mm - odstranit

- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM-oprava ze 100%-výměna za nový záklop z prken tl. 25mm

- NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY 180x230mm á 1000mm (trámy se jeví v dobrém stavu-oprava napad. částí z 10%)

- DŘEVĚNÉ PODBITÍ 20mm

- OMÍTKA NA RÁKOSU TL. 20mm-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

D4 SKLADBA STROPU NAD 1.NP exteriér_keramická mrazuvzdorná dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA R11 DO FLEXIBILNÍHO MRAZUVZDORNÉHO LEPIDLA

-STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 2x+KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED RED TL. 15 mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

E1 SKLADBA STOPU NAD 1.PP_keramická dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- DLAŽBY DO LEPIDLA

- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE DVOUVRSTVÁ +KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou+štuk+výmalba

E2 SKLADBA PODLAHY VSTUPNÍ CHODBA 1.NP Z TERÉNU:

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10MM

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 60MM

- NOVÁ HYDROIZOLACE-2x ASF. PÁSY TĚŽKÉ G200 NATAVIT+PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP

- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25+KARISÍTĚ 100x100x5-TL. 150 MM

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100MM-odstranit

- ASFALTOVÁ LEPENKA-odstranit

- ODKOP STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTĚRU TL. 100MM+ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM

- DUSANÁ HLÍNA

E3 SKLADBA STOPU NAD 1.PP_PVC:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY-LINO S VYTAHOVANÝM SOKLÍKEM

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou+štuk+výmalba

E4 SKLADBA STOPU NAD 1.PP exteriér_keramická mrazuvzdorná dlažba:

- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA R11 DO FLEXIBILNÍHO MRAZUVZDORNÉHO LEPIDLA LEPIDLA

-STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 2x+KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10mm

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 50mm

- NOVÁ VRSTVA KROČEJOVÉ IZOLACE-PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 140mm

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20mm - odstranit

- DŘEVĚNÉ DESKY TL. 20mm - odstranit

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm+POLŠTÁŘE 65/150 á800mm - odstranit

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŽEBÍRKOVÁ DESKA TL. 110mm

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA - oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou+štuk+výmalba

E5 SKLADBA PODLAHY NA SCHOD. PODESTÁCH 1.NP:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA

- STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA-odstranit

- STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR- oprava z 50%

- ŽB. DESKA TL.100mm

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-oprava poškozených částí z 50% hrubou omítkou

- ZESPOD NOVÝ SDK PODHLED TL. 12,5mm NA TYPOVÉ KONSTRUKCI

F SKLADBA PODLAHY 1.PP

- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA-KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

- NOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY A TENKOVRSTVÉ POTĚRY TL. 10MM

- NOVÝ LITÝ POTĚR CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ MIN. 30 MPa, TL. 60MM

- NOVÁ HYDROIZOLACE-2x ASF. PÁSY TĚŽKÉ G200 NATAVIT+PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP

- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25+KARISÍTĚ 100x100x5-TL. 150 MM

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100MM-odstranit

- ASFALTOVÁ LEPENKA-odstranit

- ODKOP STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTĚRU TL. 100MM+ULEHLÉ ZEMINY TL. MIN. 150 MM

- DUSANÁ HLÍNA

G NA CELÉM OBJEKTU BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS KVAL. TŘ. A-TL. 160mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F TL. 160mm LAMBDA/d = 0,039 W/mK (kotvit min. 6 hmoždinek na 1m2/-nebo dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm)

(součástí zateplovacího systému budou imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků. Tyto prvky budou připraveny na dílně jako prefa prvky a na stavbě nakotveny na KZS)

G2 FASÁDNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNY TVRZENÉ TL.160mm VÝŠKY 900mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ (nebo atestovaný polystyren použitelný místo min. vaty) TL. 160mm (kotvit 6 hmoždinek na 1m2/-dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm)

(součástí zateplovacího systému budou imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků. Tyto prvky budou připraveny na dílně jako prefa prvky a na stavbě nakotveny na KZS)

G3 FASÁDNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PÁS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNY TVRZENÉ TL.50mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- MINERÁLNÍ VATA TVRZENÁ (nebo atestovaný polystyren použitelný místo min. vaty) TL. 50mm (kotvit 6 hmoždinek na 1m2/-dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm)

(součástí zateplovacího systému budou imitace plastických říms, špalet a dalších historizujících prvků. Tyto prvky budou připraveny na dílně jako prefa prvky a na stavbě nakotveny na KZS)

H ZATEPLENÍ PODHLEDŮ ŘÍMS A BALKÓNŮ FASÁDNÍM POLYSTYRENEM, TL. 50mm:

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:

- PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL

- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F TL. 50mm, LAMBDAd = 0,039 W/mK, KOTVENÉ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE POVRCHOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM VČETNĚ ROZŠIŘOVACÍCH TALÍŘKŮ ∅ 140mm

- PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160g/m2/

V TL. MIN. 4mm

- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM BEZ PŘÍDAVKU BIOCIDŮ, ZRNITOST 2mm

H2 ZATEPLENÍ PODHLEDŮ ŘÍMS A BALKÓNŮ FASÁDNÍM MINERÁL. VLNY, TL. 50mm:

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KVALITATIVNÍ TŘÍDY A DLE CECHU PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV VE SKLADBĚ:

- PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL

- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 50mm, LAMBDAd = 0,039 W/mK, KOTVENÉ DLE ZÁSAD ZVOLENÉHO KZS, POUŽIJE SE POVRCHOVÝ KOTEVNÍ SYSTÉM VČETNĚ ROZŠIŘOVACÍCH TALÍŘKŮ ∅ 140mm

- PRUŽNÝ STĚRKOVÝ TMEL S VLOŽENÍM VÝZTUŽNÉ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ MIN. 160g/m2/

V TL. MIN. 4mm

- PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ HYDROFOBNÍ OMÍTKY SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM ODOLNÉ VŮČI MIKROORGANISMŮM BEZ PŘÍDAVKU BIOCIDŮ, ZRNITOST 2mm

I SKLADBA SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN:

-NOVÁ EPOXIDOVÁ NÁŠLAPNÁ STĚRKA TL. 5-10mm (vícebarevná)

-PENETRACE PÍSKOVÁ ZDRSŇUJÍCÍ

-OČIŠTĚNÍ TERACOVÝCH STUPŇŮ, DOPLNĚNÍ A OPRAVA Z 20%

-TERACOVÉ STUPNĚ NA OCELOVÝCH SCHODNICÍCH

- ZESPOD OMÍTKA VÁPENOCEM.-odstranit

- NOVÁ OMÍTKA (cementové jádro+lepidlo s perlinkou+štup+výmalba)

J KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ ETICS KVAL. TŘ. A-TL. 160mm VE SKLADBĚ:

- OČIŠTĚNÉ (tlakovou vodou, kartáči) A VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat doomítáním)

- LEPIDLO STĚRKOVÉ A LEPÍCÍ FASÁDNÍ

- FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F TL. 160mm LAMBDA/d = 0,039 W/mK (kotvit 6 hmoždinek na 1m2/-dle výtažných zkoušek)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VÝMALBA

K SKLADBA SOKLU:

- OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU

- PROVÉST VYROVNÁNÍ POMOCÍ PÁSŮ Z CEM. OMÍTKY POD LATĚ ROŠTU

- PĚNOVÁ PÁSKA MEZI STĚNU A LAŤ (chrání lať před vlhkostí)

- KONSTRUKCE-ROŠT Z DŘEVĚNÝCH LATÍ 60/50 SVISLE ŠROUBOVANÝCH DO STĚNY PO MIN. 500mm

- provětrávaná mezera tl. cca 60mm

- OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH HYDROFOBIZOVANÝCH DESEK TL. 18mm P+D-shora a zespod průběžná štěrbina na proudění vzduchu

- MIN. VATA FASÁDNÍ TVRZENÁ TL. 80mm-LEPIT+KOTVIT (6 kotev na m2/)

- PERLINKA DO LEPIDLA

- PENETRACE (UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD)

- FASÁDNÍ DEKORATIVNÍ OMÍTKA-IMITACE BETONU, ŠEDÁ BARVA

(probarvená, točená, zrno 2mm)

(do špalet a nadpraží po celém obvodu izolant tl. 30mm!!!)

L SKLADBA NOVÉHO VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

- NOVÁ MRAZUVZRORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R11 DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

-STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE 2x+KOUTOVÉ PÁSKY

- NOVÝ HLAZENÝ BETONOVÝ POTĚR C25/30 TL. 100mm +KARISÍTĚ 100x100x6

- HYDROIZOLACE 2xASF. PÁS G200 S VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ RADONU + ALP PENETRAL

- PODKLADNÍ BETON C25/30-150mm+KARISÍTĚ 150x150x6mm

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16-32, TL. 200-900mm_ 32-63 (R/dt=200kPa)

P SKLADBA PODLAHY VÝTAHOVÁ ŠACHTA

- NÁTĚR PROHLUBNĚ PROTI VODĚ A OLEJŮM VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO ÚROVNĚ ±0,000

-NIVELAČNÍ STĚRKA

- ŽB. POTĚR TL.100MM, C20/25, VÝZTUŽ KARI 100x100x5mm

- TEPELNÁ IZOLACE-TVRZENÝ POLYSTYREN XPS 100 TL. 50mm

- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TĚŽKÝCH G200 (7,5m2/role)-2vrstvy+PENETRACE ALP

- PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 300mm-C20/25+2x KARI 100x100x8mm

- ODKOP ULEHLÉ ZEMINY+PODKLADNÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP TL. 150mm (hutnit Rdt=250 kPa)

Y DODATEČNÁ HYDROIZOLACE STĚN POD TERÉNEM ZVENKU:

- SHORA HUTNĚNÝ ZÁSYP A PŘÍSLUŠNÁ SKLADBA

- OBSYP ŠTĚRKEM 16/32 (předtím odkop na úroveň základové spáry)

- NOPOVÁ FÓLIE

- TEPELNÁ IZOLACE-TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL. 80mm

- HYDROIZOLACE-2xASF. PÁS TĚŽKÝ G200-500mm nad úroveň dna ang. dvorku

- VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ TORKRETOVÁ OMÍTKA TL. cca 50mm

- VYBOURAT STÁVAJÍCÍ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKU Z CIHEL PLNÝCH TL. 150mm+ODSTRANIT HYDROIZOLACI Z LEPENEK

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (oklepáno, odkopáno)

Z SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU

- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60MM

- NOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE TL. 40MM

- NOVÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150MM

- NOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU